硅胶9600印花操作流程

- 配料

1.LT-9600硅胶100份+LT-9805加工助剂（0-30份）视需要而定+色膏（适量），然后搅拌均匀。

2.将1配料100份+9600催化剂（4.5-5份），搅拌均匀。

- 涂布

1.可用100-180网目的网板，一般以120目最为普遍。

2.涂布时，印完后进行表面烘干，表面烘干至不沾手，然后再印制下一层（但须注意印制下一层时，不能让上一层表面完全固化，不沾手即可，否则影响牢度）。烘干时，需采用加热-冷却-加热的循环步骤，避免持续加热，以防止织物收到伤害或者织物上的染料升华污染印花。

3.全部颜色叠印完成并表面固化后，将布样置入烘箱以完成固化，视布种定温度（参考值：120-150oC×1-3min）。

- 注意事项

1.操作环境应避免接触硫化物、胺基化合物及锡铬化合物，以上物质会破坏硬化剂影响固化。

2.未使用完之配料，封好后可置放于冰箱中冷藏，延长使用时间。

3.未使用完之色膏或硅胶，都必须密封良好，避免因湿气影响，以致雾性降低。

本产品说明是在我们多年的经验基础上建立起来的，仅供参考和指导之用，请在使用前充分做好小样试验，本公司不承担由此带来的质量及专利纠纷。