印花硅胶LT-9706

产品特性：

9706是一支高性能高光罩面产品，能够提供超亮琥珀光泽及手感，其应用领域在棉布罩光或是非弹性面料上的罩光。

操作方法：

9706 A	50

9706 B	50

9600 Catalyst 催化剂	          2

- 建议尝试采用较高固化温度，然后尝试着降低固化温度或者提高固化时间来得到最优配置。建议150oC下固化1分钟，如温度较低，则需较长时间，最低温度不应低于120oC。

- 以上配方配制的印花胶，可使用时间在35oC室温时约为3-4小时。

- 某些产品，如胺，硫磺和锡的混合物可能会抑制固化，结果会造成不完全固化，涂层粘手，印花材料印避免被这些产品污染。

- 网板可以用碳氢化合物溶剂清除，极性溶剂，如酮类或酒精不适用。

产品包装：

LT-9706A    18kg/桶

LT-9706B    18kg/桶

催化剂    0.9kg/瓶

储存方法：

50oC以下密封保存。

注意事项：

本产品说明是在我们多年的经验基础上建立起来的，仅供参考和指导之用，请在使用前充分做好小样试验，本公司不承担由此带来的质量及专利纠纷。