印花硅胶LT-9708

NO.1

LT-9708不含溶剂，具有很好的流动性，易上色，对聚酰胺有优异的粘合性能。

产品物性：

外    观：     透明胶粘液体

固 含 量：      >98%

比    重：      1.10Mm2/s

使用方法:

LT-9708 A                    50

LT-9708 B	50

9600 Catalyst 催化剂	          2

9708 可以单独使用， 也可以调色后使用。

调色时可以将色膏加入 A 组分中，然后称取等重量 B 组分调胶。

- 印完后进行表面烘干，印面烘干至不沾手。烘干时，需采用加热-冷却-加热的 循环布骤，避免持加热，以防止织物受到伤害或织物上的染料升华污染印花。

- 按相同方法印制下一层。

- 全部颜色迭印完成并表面固化后，将布样置入150oC烘箱1分钟以完成固化。焙烘温度越高，牢度越好。

- 以上配方配制的印花胶，可使用时间在35oC室温时约为5-6小时。

- 某些产品，如胺，硫磺和锡的混合物可能会抑制固化，结果会造成不完全固化，涂层粘手，印花材料印避免被这些产品污染。

- 网板可以用碳氢化合物溶剂清除，极性溶剂，如酮类或酒精不适用。

产品包装：

LT-9708A    18kg/桶

LT-9708B    18kg/桶

催化剂      0.9kg/瓶

储存方法：

50oC以下密封保存。

以上说明是在本公司多年的经验基础上建立起来的，在使用前请充分做号小样试验，本公司不承担由此带来的质量问题和专利纠纷。