LT-8570W 超高性能弹白硅胶印花

（适用于手印/机器印）

一、 特色: LT-8570W 是一超高性能弹白硅胶，由于其起厚快及绝佳的遮盖率，所以能大幅地减少客户的刮印次数，进而降低许多的人力及能源成本，产能也跟着大幅地提升，整体经济效益因此也大幅提高。此外，由于 LT-8570W 的手感及柔软度极佳，其对织物的附加价值也因而提升了不少。

| 二、 基本配方： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LT-8570W |  | 100g |  |
| LT-8702(延迟剂) |  | 0～1g(手印，视需要再添加) |  |
|  |  | 1～2g(机器印) |  |
| LT-01(催化剂) |  | 2.5～4g |  |
| LT-8520 DA(降粘剂) |  | ～ (视需要再添加） |  |
| 备注：起始测试建议配方 |  |  |  |
| 手印: LT-8570W | 100g | 机器印: LT-8570W | 100g |
| LT-01 | 2.5g | LT-8702 | 1.2g |
|  |  | LT-01 | 3g |

三、刮印(网版印刷)

1. 可用 80-180 网目之网板(视需要而定) ,一般以 120 网目最为普遍。

2. 刮印时，印完后进行表面烘干，表面烘干至不沾手，然后再印制下一层(请注意：印制下一层时，不能让上一层表面完全固化，不沾手即可，否则会影响牢度)，烘干时，需采用加热-冷却-加热的循环步骤，避免持续加热，以防止织物受到伤害或织物上的染料升华污染印花。

3.操作参考温度：第一层:130℃× 45～60 秒，第二层：130℃× 10～15 秒，第三层:130℃× 10～15 秒……。(以上是建议温度,实际烘箱温度视布种而调整)

备注：全部颜色迭印完成并表面固化后，建议将布样置入烘箱烘烤以完成固化为佳，烘烤温度视布种而定(但需大于 90℃以上)。

四、 注意事项

1. 操作环境应避免接触硫化物、胺基化合物及锡铬化合物,以上物质会破坏硬化剂影响固化。

2. 未使用完之配料(加入催化剂)，封好后可置放于冰箱冷藏，延长使用时间。

3. 未使用完之色膏或硅胶，都必须密封良好，避免因湿气影响，以致物性降低。

4. 印花完成后，若欲做物性测试：

（1）在自然条件下，请最少放置七天后，再送测。（2）亦可用烘箱烘烤以缩短等待时间，

建议：烘烤 120～150℃＊60 分钟以上，再送测。

※以上操作配料为建议配方，一切应以客户自行测试后之最佳配方为主。