印花硅胶LT-9707

NO.1

LT-9707对尼龙布及特殊面料有高附着力，可作为植绒硅胶。

使用方法:

LT-9707 A                    50

LT-9707 B	50

9600 催化剂	                 2-3

1. 硅胶植绒前需要打底，先用打底浆9600打底一层，烘干固化，上面印刷植绒浆9707一层到两层，可以进行静电植绒或是压烫转移植绒。

2. 某些防水布料，尼龙梭织布以及其它硅胶附着力不好的面料可以尝试用9707来印刷，这支硅胶对特殊底材的附着力很好，9707是一支低粘度硅胶，可以印在厚布上。

3. 防水面料上涂好硅胶后建议过烘道或者烘箱，在 120 度下固化 2-5 分钟会提高 牢度。

4. 9707也可以用于金银片，建议使用 40 目网板。

5. 某些产品，如胺，硫磺和锡的混合物可能会抑制固化，结果会造成不完全固化，涂层粘手，印花材料印避免被这些产品污染。

6. 网板可以用碳氢化合物溶剂清除，极性溶剂，如酮类或酒精不适用。

产品包装：

LT-9707A    20kg/桶

LT-9707B    20kg/桶

催化剂      0.9kg/瓶

储存方法：

50oC以下密封保存。

以上说明是在本公司多年的经验基础上建立起来的，在使用前请充分做号小样试验，本公司不承担由此带来的质量问题和专利纠纷。