硅胶印花加工助剂 LT-9805B

特性：

LT-9805B是一支在硅胶印花配合使用上极佳的加工助剂，主要用于涤纶面料印花，防止染料升华造成色迁移。

配料：

- LT-9600 100份 + LT-9805B加工助剂 20份 + LT-9106 延迟剂（0-3份，视需要而定）+ 色膏(适量)，搅拌均匀。

注1：LT-9106建议使用量上限为3份，过量使用会影响固化。

- 将 1配料 100份+9600系列催化剂4.5-5份，搅拌均匀。

涂布：

- 可用100-180网目(视需要而定)。

- 涂布时，印完后进行表面烘干至不粘手。烘干时，需采用加热-冷却-加热的循环步骤，避免持续加热，导致织物受损，或织物上的染料升华污染印花。

- 全部颜色叠印完成并表面固化后，将布样置入烘箱以完成固化，烘箱温度视布种而定(参考值：120-150oC*1-3分)。

注意事项：

- 操作环境应避免接触硫化物、胺基化物及锡络化合物，以上物质会影响固化。

- 未使用完之配料，封好后可置放于冰箱冷藏，延长使用时间。

- 未使用完之色膏或硅胶，都必须密封良好，避免因湿气影响导致物性降低。

本产品说明是在我们多年的经验基础上建立起来的，仅供参考和指导之用，请在使用前充分做好小样试验，本公司不承担由此带来的质量及专利纠纷。