导 染 剂

NO.4

LTE-353

本公司生产的LTE-353是一种高效率的导染剂，适用于聚酯纤维及其混纺纤维的染色及漂白过程，使用此种产品具优良的覆盖性及均染性，良好的上色率，且绝不会损害染料的耐日光牢度。LTE-353于染色过程中用量很少，用于漂白时，仅一般导染剂之半量，即可获得理想之白度。尤其适合缺乏高温高压设备的厂家使用。

性状：

- 外    观：  淡黄色液体

- 主要成分：  烷基萘诱导体

- 离 子 性：  非离子

- P    H ： 7.0(1%溶液)

- 溶 解 性：  可依任何比例迅速溶解于水，成一稳定性之乳化液

- 相 容 性：  遇任何非离子性，阳离子性或阴离子性之染整助剂，无不良反应

- 储 存 性：  在常温下优良之储存效果

特性及用途：

- LTE-353在聚酯纤维之分散性染色时，能提高染料之染著率。

- LTE-353可应用于一浴漂白及荧光漂白处理有优良之效果。

- LTE-353可应用于特多龙（聚酯）及其混纺品，如T/C，T/R等。

- LTE-353易于热水处理过程中除去，故不降低染色物之坚牢度。

- LTE-353易乳化于水中，其乳化液相当安定。

- LTE-353不具毒性。

使用方法：

将LTE-353加水乳化后，加入染缸中，运转5～10分钟后，再将染料及助剂陆续加入浴中，调整PH值到4，即可升温至染色温度(100℃ )，经保温至染色完成止，降温，排除染液，冷水洗，再经还原洗及烘干，即可轻易将残余的导染剂洗净。

使用量：

依染色之色泽而定，用量与色泽之深浅度成正比，其使用量在0.5g/l～2.5g/l。

参考配方：

- 分散性染料：          X%

- 助剂：                Y%           4   123   100℃

- HAc：                PH4          ↓   ↓       30～45分

- 导染剂LTE-353：      0.5 g/l～2.5g/l   5分  5分

注意事项：

请勿接触皮肤及眼睛，万一沾到本剂时，请速清洗。

本产品说明是在我们多年的经验基础上建立起来的，仅供参考和指导之用，请在使用前充分做好小样试验，本公司不承担由此带来的质量及专利纠纷。