涤纶匀染剂

###### NO.11

(涤纶色花修补剂)

##### LTE-8090

LTE-8090是一种分散匀染剂，非常适合涤纶等的快速染色，优越的低起泡性，极佳的移染性,很适合于液流染色机使用。

LTE-8090具有优异的染料分散性、移染性、渗透性、以及防止颜色的改变。

性状：

- 外  观：         淡棕色液体

- 组  成：         特殊非离子表面活性剂

- 离子性：         非离子性，阴离子

- P  H ：         6.7+0.5(1%水溶液)

- 溶解性:          易溶于水

特征:

- LTE-8090具有低起泡性,因而不会带来由起泡引起的不良后果.

- LTE-8090几乎不会产生染斑现象,因为它具有极好的分散性，能够防止染料的凝聚。

- 当染浅色时，一般情况下，有些匀染剂会产生脱色和不匀现象，使用LTE-8090就不会产生这种问题，既使在135℃的高温条件下。

- 因为LTE-8090对络筒油、编织油有很强的乳化性和分散性,所以用于去除合成纤维上因精练不足而残留的油渍等会有极佳的效果。

- LTE-8090作为色花修补剂有极佳的移染性和匀染性.

用法:

- 修补色花织物2g/l LTE-8090， 135°C *60分钟,加醋酸0.2-0.3g/l。

- 用于快速染色一般为0.3-0.5g/l。

3.　普通染色一般为0.2-0.4g/l.

注意：

本产品说明是在我们多年的经验基础上建立起来的，仅作为参考和指导，请在使用前充分做好小样测试，本公司不承担由此引发的质量和专利纠纷