LTE-Y118

###### NO.24

特殊浴中柔软剂

LTE-Y118是一种特殊界面活性剂合成的柔软剂；对染色工程中，纤维因硬化、弯曲而造成之绳状皱痕及其他种种障碍，有优异的防止效果。

性状：

- 外　观：

- 成　份：

- PH　值：

- 固成份：

- 溶解性：

白色-淡黄色液体

特殊阴离子界面活性剂

6±1

18±1％

溶于冷水中

特性：

- LTE-Y118耐高温性好，在100℃时为可溶化状态，无浮油现象。

- 极低起泡性，耐强碱，适用于JET之精练及染色工程。

- 适用于棉、尼龙、聚酯纤维及其混纺织品的染浴中。

- 使用LTE-Y118的纤维具有良好的平滑柔软性及良好的手感。

使用方法：

- 稀释后加入染缸中使用。

- 棉布使用量：2-3g/l。

- PET布使用量：1-3 g/l。

- 尼龙布种使用量：1-3 g/l。

- 因各布种之组织不同、用量也会随之增加或减少。

注意：

以上说明是在本公司多年的经验基础上建立起来的，在使用前请充分做好小样试验，本公司不承担由此带来的质量问题和专利纠纷。