防沾污皂洗剂

##### NO.8

### LTF-S1000

LTF-S1000对防止洗涤过程中的白地污染具有极佳的效果.并有助于提高各种坚牢度。

LTF-S1000是适用于以下各种纤维的皂洗剂：

- 用阳离子染料染色的腈纶纤维、阳离子可染性聚酯、腈纶/羊毛、阳离子可染性聚酯/羊毛、普通聚酯/阳离子可染性聚酯等。

- 用分散染料染色的聚酯.三醋酸纤维.阳离子可染性聚酯纤维和醋酯纤维。

功能：

1〕 特　征       棕色液体

2)  组　分       特殊阴离子表面活性剂

3)  离子性       阴离子

4)  PH　值       中性

5)  溶解性      可溶于任何比例水中

特性：

- LIF-S1000在织物的净洗过程中对防止白地污染有突出的效果，它对阳离子染料有离子络合能力。

- LTF-S1000对分散染料有优异的分散性能，因此，能防止涤纶净洗中的沾污现象,具有很强的还原清洗能力

- LIF-S1000具有低泡性。

- LIF-S1000在使用中不会改变色光，对织物无亲合力，并且对光照牢度没有影响。

应用：

将LIF-S1000 2-4 g/l加到还原清洗浴或皂洗浴中。

注意：根据纤维性质和染料用量来确定水洗温度。当印花织物在水浴中经过长时间的高温处理时应特别小心，因为这样有可能会造成白地沾污。

以下是已经验证的产品用法：

- 用阳离子染料染色的腈纶纤维可用皂洗浴法

（含LTF-S1000     2－4G/L    40－45C）

- 经皂洗过后的腈纶/羊毛,普通聚酯纤维、.阳离子可染性聚酯等混纺织物可防止阳离子染料在羊毛上留下染斑。

染色……水洗……皂洗（LTF-S1000 2－4g/l；  　40-45C）---干燥

- 阳离子染料染色的聚酯混纺织物的还原浴洗

水洗---皂洗(40-50C)---还原净洗(50-60C)---水洗---干燥

#### LTF-S1000                  2-4g/l

保险粉                       2g/l

纯碱                     0.5-1g/l

- 用于分散染料染色的涤纶,三醋酸纤维的还原浴洗：

LTF-S1000                  2-4g/l

保险粉                       2-4g/l

NaOH(片碱)                   2g/l

最佳温度：90℃

水洗时间：11—15分钟，处理后漂洗即可。

注意：

本产品说明是在我们多年的经验基础上建立起来的,仅作参考和指导之用,请在使用前充分作好小样测试,本公司不承担由此带来的质量及专利纠纷。