活性染料用皂洗剂

NO.7

## LTF-S800

活性染料容易上染,经济效益好，但是要想获得很好的色牢度,则必须在后道水洗中彻底去除大量的未固着染料。为节省水洗工序，

选择合适的皂洗剂是非常重要的.

LTF-S800是一种低泡性的皂洗剂,能够去除织物上的未着染料和水解染料,并防止这些染料对织物的再沾污。

性能:

- 外观               淡黄色液体

- 组份               聚羟基化合物

- 离子性             阴离子

- PH值              11.5+0.5(1%溶液)

- 溶解性             可溶于任何比例水中

特点:

- LTF-S800能高效去除染色织物上的未固着染料和水解染料,同时能防止染料在织物上的再沾污。

- LTF-S800具有低泡的特性。

- LTF-S800在硬水中稳定.

用量:

使用本皂洗剂1-2g/l在80-95°C处理15-30分钟.

注意：

本产品说明是在我们多年的经验基础上建立起来的,仅作参考和指导之用,请在使用前充分作好小样测试,本公司不承担由此带来的质量及专利纠纷。