印  花  用  渗  透  剂

NO.5

## LTF-W161

印花中出现渗浆、渗透性能差、表面无光泽及不着色等问题时，往色浆中

加渗透剂LTF-W161将有优越的效果。

性状：

1. 外观           淡黄色液体

2. 组分           由精选的表面活性剂和高度乙醇组成

3. 离子性         非离子

4. PH值           6.00.5(1%水溶液）

5. 可溶性         可 溶于任何比例水中

6. 相溶性         可于印花用的多种增稠剂互溶，和淀粉浆、瓜儿豆胶、 海藻

酸钠、羧甲基纤维素钠浆等形成有粘性、光滑的增稠剂

7. 稳定性         对印花用的酸、碱及拨染剂稳定

应用：

可 用于涤纶、尼龙、醋酸纤维、亚克力、丝、棉、羊毛、 人造纤维等各

种织物的不同印染方法。如毛巾、毡毯、丝光织物、起绒织物、紧捻纱纤维

和高密度纤维等的渗透印花。

1）涤纶/分散染料

xg  分散染料             印花干燥高温汽蒸（175C8min）水洗

yg  水                   还原净洗(80C)水洗干燥

600g  浆料                 2g/l  氢硫化物

10－40g LTF-W161              2g/l   NaOH

2g  有机 酸              2g/l   LTF-S1000

10g  还原防止剂

1000g

2)亚克力/盐基染料

xg  盐基染料             印花干燥汽蒸（100~103C15’)水洗

20g  醋酸（48％）         皂洗水洗干燥

20g 染料助溶剂      　　  2g/l LTF-S1000(40~50C)(皂洗剂)

yg  水

600g  浆料

20g  有机 酸

5g  食盐

10－40g  LTF-W161

20g  浓染剂

1000g

3)棉/活性染料

xg  活性染料           印花干燥汽蒸（100~103C3’)水洗

50－80g  尿素               皂洗水洗固色干燥

yg  水                2g/l 皂洗剂  20g/l 固色剂

600g  浆料              (90C)

10－40g  LTF-W161

20g  碳酸氢钠

10g  还原防止剂

1000g

4)丝/酸性染料

xg  酸性染料              染色干燥汽蒸（100~103C3’）水洗

20g  染料助溶剂   　　　　　皂洗水洗固色干燥

yg  水                     2g/l 皂洗剂   50g/l 丝绸固色剂

600g  浆料                    (40C)

10－40g  LTF-W161

50g  尿素

50g  乳化剂

10g  还原防止剂

10g  硫酸铵

1000g

5）拨染印花

50-100g  SnCL2

xg  水

100g  浆料

100g拨染助剂

10-40g  LTF-W161

yg  非拨染染

1000g

6)兰花印染（涤纶/棉）

50-100g   硫酸铝             印花干燥焙烘（190C2’)高温汽蒸

xg   水                   (180C 8')水洗还原净洗水洗

600g   浆                    2g/l 氢硫化 物

10-40g   LTF-W161              2g/l NaOH

yg   分散染料              2g/l LTF-S1000

20g   促染剂

1000g

注意：

以上说明是在本公司多年的经验基础上建立起来的，在使用前请充分做好小样试验，本公司不承担由此带来的质量问题和专利纠纷。