消泡剂

NO.6

## LTF-X327

LTF-X327是一种水溶性的消泡剂，它具有消泡及抑制泡沫生成的性能，它能在低温同时也能在高温中使用，它能表现出长久的消泡性。

性能：外  观：

组  份：

离子性：

P H 值：

溶解性：

比  重（20℃）：

粘　度（25℃）：

乳白色液体

硅氧烷混合物

非离子

6.5±1.5

可溶于任何比例的DESIRED

1.02±0.1

1000mpa.s±100

特性：

- LTF-X327是一种细颗粒乳化浆消泡剂，即使使用很小量的 LTF-X327就能得到非常好的消泡效果。

- LTF-X327具有良好的可溶性，它能用水或储液稀释，故在非常短的时间内就能准备完毕，以利使用。

- LTF-X327是非离子性的，故具有优良的相容性，它能同离子团化合，如阴离子和阳离子染料。

使用量：

在已起泡的液体中，LTF-X327按常量使用不稀释或10％的稀释液都可以用喷雾器或滴加，推荐使用量，20－50CC/100L，这取决于液体起泡程度。

效果测试：

1〕消泡 稀释效果

A〕用空气起泡来连续测试消泡效果

测试条件：

消泡测试器

21/分钟空气起泡量

1L的液体

起泡剂：　（1）壬基酚（EO）20

（2）烷基苯磺酸钠

消泡剂：（1）不加消泡剂

（2）LTF-X327

（3）其它厂家产品

测试温度：25C和80C

测试1                                   测试2

起泡剂壬基酚（EO）20                起泡剂烷基苯磺酸钠

40                                        40

@

@

30                                        30

X

X

@

@

X

20                                        20

X

X

X

X

X

X

X

10                                        10

@

X

X

O

O

O

O

ο

@

X

X

X

O

O

O

O

O

O

0      ο                                  0

5    10     15      20         　　　　　　 5    10     15      20

空气起泡时间                               空气起泡时间

@      不加起泡时间

O       LTF-X327          …………25°C

X      其它厂家产品               80°C

|  |  | LTF-X327 | 其它厂家产品 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Ο～© | X水和乳化剂分离 |
|  | 2 | Ο～© | X油点分离出 |
|  | 3 | Ο～© | X水和乳化剂分离 |

Ο 好;            ©   良;                 X    不好

- 与阳离子染料的相容性

在1%的阳离子染料溶液中加入消泡剂

使用染料:

- C.I.基本黄11

- C.I.基本红69

- C.I.基本蓝75

使用消泡剂:

- 不加消泡剂

- LTF-X327

- 其它厂家产品A

- 其它厂家产品  B

结果:

|  |  | DYE 1 | DYE 2 | DYE 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不加消泡剂 | O | O | O |
|  | LTF-X327 | O | O | O～ © |
|  | 其他厂家产品 A | O | O ～ © | O |
|  | 其他厂家产品 B | X～ © | X | X |

O:好                       ©:有一点沉淀                X:沉淀增加

请在自己彻底试验后再使用LTF-X327 包装:50KG/听

- 沸腾试验:

用以下配方配制的液体沸腾1小时,以测定消泡性及热稳定性(油分离)

配方:

擦洗及水洗剂　　　　　1g/l          双氧水(35%)              5CC/l

氢氧化钠(薄片)  　   1g/l            消泡剂                 200PPM

(1l准备液用2l容器配制并沸腾1小时)

备注:消泡剂:1)LTF-X327

- 其他厂家产品

结果:1)LTF-X327

消泡性能:双氧水(35%)分解后,只有很少的泡出现,也不会产生任何麻烦。

稳定性:在1小时的沸腾后没有变化。

- 其他厂家产品

消泡性能20分钟沸腾后有泡沫冒出。

稳定性:优滴分量出。

- 稀释稳定性

稀释并加热:

- 10%溶液(储备液)在室温下放置10天。

- 1%溶液(定点用)

- 1%溶液在70°C加热20分钟。

注意：

本产品说明是在我们多年的经验基础上建立起来的,仅作参考和指导之用,请在使用前充分作好小样测试,本公司不承担由此带来的质量及专利纠纷。