直接及活性染料用固色剂

NO.14

LTG-8030

LTG-8030 是一种不含甲醛的固色剂。在用于直接染料，活性染

料染色时能极大提高织物的色牢度。

性状：

1.外  观：淡黄色液体

2.组  成：多胺缩合物

3.离子性：阳离子

4.P H 值：6.20.5(1%水溶液）

5.可溶性：能溶解于任何比例的水中

特征：

- LTG-8030 是一种不含甲醛的助剂，故没有因甲醛的毒性引起的问题。

- LTG-8030 在用直接染料和活性染料对纤维素纤维（棉、人造棉 .麻.）及丝.绢染色时， 能极大地提高织物在水，热水，洗刷和汗水中的色牢度。

- LTG-8030 能够同合成树脂并用。

- LTG-8030稍有消红光的效果。

使用方法：

LTG-8030 可以很方便地在标准的染色设备上使用。待处理的织物需先充分净洗，然后根据颜色深浅及不同纤维种类，而选用不同的用量。

以下配方仅供参考：

浅色           1.0－2.0%  o.w.f.

中色           2.0－3.0%  o.w.f.

深色           3.0－4.0%  o.w.f.

建议用20：1的溶液在60C的温度下固色10－20分钟，再经漂洗后烘干。

固色后的剥除固色剂处理：

要做到彻底剥色是非常困难的，我们建议按下列配方进行剥色，可以获得

比较满意的效果。按以下比例配制溶液：

48％     乙酸         3－5  cc/l

剥固剂LTE-B696       1-  2  g/l)

用此溶液在40－50C 处理几次，然后水洗，再用下述溶液煮

纯碱：                  1－2    g/l

剥固剂 LTE-B696         1- 2    g/l

LTP-8500(螯合剂)　      0.5-2   g/l

如需要可重复进行几次。 也可以加入适当的氧化剂或还原剂于溶液中。经上述处理后，就完成了剥除固色剂过程。

处理后某些纤维可能产生强度降低的现象，但在允许的范围内。

注意：

1）在固色前必须进行皂洗，如果皂洗不足将降低摩擦牢度。纱线经处理后再水洗能使手感更好。

- 若溶液中混入阴离子后将降低固色效果。

3)本产品说明是在我们多年的经验基础上建立起来的,仅作参考和指导之用,请在使用前充分作好小样测试,本公司不承担由此带来的质量及专利纠纷。