尼龙纤维用酸性染料固色剂

NO.13

## LTG-8053

LTG-8053是最新开发的可以提高织物色牢度和工作效率的固色剂，它同时也能用作酸性染料对白地印花的防沾污剂。它也可作为羊毛固色剂使用.

性质：

1、外  观                  棕褐色至棕黄色液体

2、组  份                  合成丹宁酸衍生物

3、离子性                  阴离子

4、P H 值                  1.0~2.5(1%溶液)

5、溶解性                  可溶于任何比例水中

6、稳定性                  良好

特点：

- LTG-8053在染浴中非常稳定，因此可以在染色完毕后的同一染浴中进行固色处理。

- LTG-8053能极大提高水洗牢度，如热水，汗渍牢度等。

- LTG-8053能广泛用于各种针织品上，如纤维，纱线等。

- 使用LTG-8053后对色光，手感的影响非常轻微。

- 在染后固色过程中的染料脱色现象很轻微。

使用说明：

- 标准使用法：

- LTG-8053：                浅色    1-2%o.w.f

- 中色    2-3%o.w.f

- 深色    3-4%o.w.f

- 处理温度：80°C

- 时间：20分钟

- 浴比：20：1        处理后清洗

2）染色后，同浴固色处理

煮沸

80°C

向染浴中加入LTG-8053

浓度参考使用方法1…

60mins

20分钟

水洗并烘干

染浴内放置

{织物

{染料

{匀染剂(应尽量避免使用阳离子匀染剂，以免形成沉淀。)

- 连续处理法：

一浸一轧（20—30g/l）——烘干（160——170 °C × 1分钟）

- 白底薄织物染色的防沾污：

- 用此法印花主要是为了防止在水洗和烘干过程中，织物上染料的溶落和沾污织物。

使用过程如下：

汽蒸后：

  - 浸轧0.5-1.0%的LTG-8053溶液，在室温下处理1-2分钟.

  - 水洗(除去印花浆)

  - 浸轧0.5-1.0%的LTG-8053溶液,在60-70°C处理1分钟.

  - 水洗、烘干

清洗后能提高底板的清晰度

固色剂的剥除：

用LTG-8053固色的织物要完全剥色是非常困难的,下面我们

提供的剥色方法,将会对再次染深色有所帮助。

1g/l              纯碱

1g/l              磷酸三钠

1g/l		       阴离子表面活性剂

浴比             50:1

在85-90°C处理45分钟

注意:当印染液中含有硫酸铝,明矾,石灰和铁盐等,必须加入螯合剂.

本产品说明是在我们多年的经验基础上建立起来的,仅作参考和指导之用,请在使用前充分作好小样测试,本公司不承担由此带来的质量及专利纠纷。