丝绢固色剂

NO.15

LTG-A9803

LTG-A9803能够提高丝线、生丝、绢等用直接、酸性或金属络合酸性染料染色时的耐洗、汗渍、水浸等湿处理牢度。

将处理浴的PH值用醋酸调节在4左右，在40-45℃ 进行处理，对织物的手感、丝鸣效果、及原丝的光泽均无多大影响 ，也基本不会降低磨擦牢度。

性状：

- 外观：     淡黄色液体

- 成分：     以聚胺缩合物为主要成分

- 离子性：   阳离子

- 溶解性：   用温水溶解，呈透明溶液

- PH值：     6.7－7.0（1％水溶液）

特征：

  - LTG-A9803适用于提高丝绢染色用的直接染料，酸性染料，金属络合酸性染料的耐洗、汗渍、水浸等牢度。

  - LTG-A9803的用量很少，即使用于深色或 黑色的场合，也只要

2%--3%（o.w.f ）,即可。

  - 用醋酸或蚁酸，把处理浴调节到PH值4.0,用LTG-A9803 L在40－45℃温度下处理，可以改善手感，也基本上不会降低磨擦牢度。

使用方法：

(1)  一般处理方法：

通常，浅色用量为1.0%o.w.f.；中色用量为2.0%o.w.f.；深色用4.0-6.0%o.w.f.并在60℃下处理10-15分钟，然后水洗。

(2)  酸性浴处理法：

将上述处理溶液，用48%的冰醋酸调节PH在4.0左右，在40－45℃的温度下，处理10－15分钟，而后水洗。若浴比为 1：5－1：50的范围内，则处理浴的PH值约为3.8－4.3之间。

注意事项：

- 为获得最佳的坚牢度，在不加醋酸的条件下，应在60℃条件下进行处理。另外若PH值小于3.4，或在碱性的场合下处理，则不可能得到最高的坚牢度。

- 如果混进阴离子系，会降低效力，应尽量避免。

- 经LTG-A9803 处理后，若要完全洗除固色剂是十分困难的。可按下述

方法处理，去除大部分的固色剂，然后进行还原剥色或套色。

用盐酸（3ml/l )，在40－50℃的条件下，处理30分钟，再水洗。

本产品说明是在我们多年的经验基础上建立起来的,仅作参考和指导之用,请在使用前充分作好小样测试,本公司不承担由此带来的质量及专利纠纷。