NO.26

蛋白酶LTM-823

▉简介

LTM-823是一个液体状的中性-碱性蛋白酶，用于如羊毛和真丝等蛋白质类纤维的处理。LTM-823是由经过基因修饰的微生物所表达的蛋白酶，本产品被专门设计于中性到弱碱性的ＰＨ范围内发挥最高活力和优异效果。

▉应用

羊毛织物的后处理：  LTM-823用于精纺和粗纺羊毛织物可提供优良的手感、悬垂性和防止起球， 对于精纺织物还可增加柔软度和表面光洁度。

羊毛织物的抗起球处理：  氯漂处理后，使用3～4g/l LTM-823在４０～５５ºC，ＰＨ＝８～９时处理１５～３０分钟。

丝织品脱胶：  LTM-823可用于１００%真丝纤维、易损１００%真丝纺织品或编织品，或真丝与对碱性皂洗脱胶敏感纤维的混纺织物的脱胶。

用于１００%真丝织物：   在碱性的预备洗或退浆后（必要时），在５５ºC和ＰＨ＝１０（可用纯碱调节）时用LTM-823  2～4g/l处理３０～６０分钟，然后脱水并用热水洗净。

用于易损纺织品或编织品，或混纺丝织品：  在碱性的预备洗或退浆后（必要时），在５５ºC和ＰＨ＝８.５（可用磷酸调节）时用LTM-823 1～2g/l处理３０分钟，然后脱水并用热水洗净。

丝绸的砂洗：LTM-823很适用于酶解砂洗。使用酶可缩短砂洗时间，并且省却后面的热抛光工序。

在碱性的预备洗或退浆后（必要时），在５５ºC时用１g/l纯碱和1～2g/l LTM-823处理３０～６０分钟，脱水、漂洗、并中和。然后继续通常的工序：染色、柔软、烘干、冷抛光。不需要用热抛光。

本品可用于修复真丝的灰伤。在真丝染色过程中，因为工艺时间较长，以及在缸壁上磨擦等原因，特别是在重绉真丝上，有时会造成布面点状擦伤，称为灰伤。使用本产品可彻底修复真丝的灰伤，使其恢复亮丽的光泽和鲜艳的色光。典型工艺条件如下：

用量        1g/l

PH          8.5～9

温度        55ºC

时间        30～40分钟

▉特性

活性：至少10500ＧＳＵ／Ｌ

外观：褐色液体

ＰＨ：５.５～６.５

比重：１.０～１.１

GSU活性单位表示酶在特定条件下水解蛋白质的速率，是由分光光度计测定的。

▉处理条件

| 工艺参数 | 适用范围 |
| --- | --- |
| 羊 毛 |  |
| ＰＨ | 7.0~9.5 |
| 温度 | 40~60ºC |
| 用量 | 0.5~4g/l |
| 时间 | 15~60分钟 |
| 丝织品 |  |
| PH | 8.5~10.5 |
| 温度 | 50~60％ |
| 用量 | 1~4g/l |
| 时间 | 30~60分钟 |

▉活性曲线图

100％

相   80％

对

活   60％

性

40％

20％                   40ºC         50ºC         60ºC

0％

6         7          8         9         10        11

PH

图表1   LTM-823的相对活性与PH值的关系 (在40ºC、50ºC、60ºC时于羊毛                            上的水解速率，PH6~8用磷酸钠调节，PH9~11用碳酸钠/碳酸氢钠调节)

▉参考用量

许多因素会影响LTM-823的表面修饰效果，例如：

- 处理过程

- 酶的用量

- 织物的结构和组成

- 预处理

- 绒毛的多少

- 化学助剂

- 处理时间，温度及PH

- 设备的情况

用于处理羊毛和丝绸脱胶的典型用量为2~8%OWF。

▉酶的灭活

在羊毛上使用之后，LTM-823应通过如下程序使其失去活性：调节PH到4，升高温度至75ºC洗5分钟，然后降温至40ºC，甩干并漂洗。

▉储存

可以长期储存。

▉安全性及操作注意事项：

应避免吸入酵素的粉尘或液滴。如不慎接触皮肤或眼睛，应立即以清水持续冲洗至少15分钟。

▉本产品说明是在我们多年的经验基础上建立起来的，仅作参考和指导之用，请在使用前充分做好小样试验，本公司不承担由此带来的质量及专利纠纷。