高效精练剂 LTN-239

NO.8

LTN-239是本公司最新研发的高效精练剂，它集螯合、分散、渗透、稳定、精练作用于一身，用于纤维素纤维及其混纺织物的精练漂白 。

性状：

- 外观          白色粉末

- 成分          各种表面活性剂、螯合分散剂、稳定剂的复配物

- 离子性        非离子

- PH值         12±0.5 ( 1% 溶液 )

- 溶解性        易溶

特征及优势：

1.低碱环保；

2.操作简单；（所需准备的化学药剂品种大大减少）

3.节水、节时、节能；

4.精练漂白效果佳；

5.低的织物和纱线的强力损失。

使用工艺：

在通常的精练漂白浴中将溶解好的 LTN-239 (2-4g/l)加入，再加

入5-15cc/l的双氧水 (27.5%)，升温至100-105°C×45-90min 作精练，漂白。

100-105 C *45-90min

水洗       染色

纱、棉布投入

LTN-239

（2-4g/l）

双氧水 ( 27.5% )

5-15 cc/l

设备： 筒子纱染色机、溢流/喷射染色机、煮布锅等。

（注：如用于卷染设备，LTN-239用量需要增加）

上海联碳化学有限公司

SHANGHAI LIANTAN CHEMICAL  CO., LTD

电话：021-57441022 ，57441020 传真：021-57441021

新工艺与常规工艺对照表：

|  | 新工艺 | 常规工艺 |
| --- | --- | --- |
| 所 需 化 学 品 | - | 烧碱 |
|  | - | 稳定剂 |
|  | - | 渗透剂 |
|  | - | 螯合分散剂 |
|  | LTN-239 | 精练剂 |
|  | H2O2 | H2O2 |

储存：  避免 LTN-239 之潮解，使用后必须将容器密封储存妥当。

保存期（12个月）

注意：产品说明是在我们多年的经验基础上建立起来的，仅作参考指导之用，请使用前做好充分的小样测试，本公司不承担由此带来的任何质量及责任纠纷。

上海联碳化学有限公司

SHANGHAI LIANTAN CHEMICAL  CO., LTD

电话：021-57441022 ，57441020 传真：021-57441021