柔软剂 LTR-500

NO.13

（冷水可溶型阳离子柔软片）

简介：

柔软剂LTR-500是纯棉，T/C混纺织物或亚克力纱用，以及树脂加工并用的阳离子柔软剂 ，有良好的触感及抗静电防尘效果。

性状：

1. 外  观：        淡黄色片状固体

2. 成  分：        高级脂肪胺族化合物

3. 离子性：        阳离子

4. P  H  ：        约4-5

5．溶解性：        可完全溶于冷水中

特点：

- LTR-500专用纯棉、人造纤维及其混纺织物的柔软剂。

- 本剂可同时与其他助剂并用，用于树脂加工、柔软、手感效果不变；

- 由于其可溶于冷水之特性，现场操作简便。不需加热，可节省成本；

- 处理后不黄变；

用量：

1.将LTR-500按所需用量，秤量静置于冷水中，4-6小时后其湿润分散开来，略加搅拌均匀，即可使用。.

2.若使用热水，仅需将LTR-500加入50～60C热水中搅拌3-5分钟后，即可得

均匀乳液。

一般使用量，依布类分别使用0.1～0.5%O.W.F.

注意：

本产品说明是在我们多年的经验基础上建立起来的，仅供参考和指导之用，请在使用前充分做好小样试验，本公司不承担由此带来的质量及专利纠纷。