荧光增白剂

NO.1

LTS-BY系列

此系荧光增白剂有LTS- BY、LTS-BYB为淡黄色粉状及LTS-BY-LIQ黄褐液状两种，为同一型态产品。用于棉系列织物上有相当良好之增白作用，其色光为蓝色光。

性状：

化学结构: Stilbene Derivative		日光牢度: 良

荧光色调: 蓝色光						耐氯牢度: 良

P   H   : 8.5～9.5(1% Solu)			耐酸牢度: 特优

离 子 性: 非离子						耐热牢度: 优

溶解温度: 40～60℃					P H 范围: 6～12

使用方法:

- 使用棉纤维系与嫘萦：

于棉布系用 LTS- BY、BYB、BY-LIQ以浸染法或浸轧法均可，宜加纤维量之20%左右之无机助剂（芒硝、盐等）使其加快上色速度，冷染亦可。

参考配方：

LTS- BY系列		    0.4%(O.W.F.)              70℃

芒硝、盐等				20～25%(O.W.F.)     ①  ②     30mins

浴比					1:10～30

PH						7

- 使用于T/C、T/R系纤维：

T/C、T/R可以LTS- BY系列商品和LTS- PE系列产品（本公司之聚酯纤维用荧光增白剂）并用，依不同纤维所占比率取适当量，加一成移染量即可。

参考配方：

LTS- BY系列   	    0.2%(O.W.F.)

LTS- PE系列		    1.4%(O.W.F.)                100℃

芒硝					10～20%(O.W.F.) ① ② ③ ④     30mins

导染剂LTE-353 			2g/l

浴比					1:10～30

PH						7～9

3.浸轧法：

LTS-BYB 粉           5-10G/L

盐                   10-20G/L

轧余率70%            烘干于100℃

注意事项：

- LTS-BY系列对H2O2坚牢度佳，故用H2O2漂白和荧光加白处理可在同一染浴中处理。

- LTS-BY系列是一种具有极卓越之加白荧光染料，仅须使用适当量即足以显出增白效果。若使用过量则将反射出原色光产生消光之现象。

- LTS-BY系列其染著速度特别快，其均染性及相容性特别好，常温浴不加助剂亦可染著。

- 如用于含有亚氯酸钠之染浴中，则影响荧光加白效果，故须将氯充分去除再进行荧光加白。

- 染色之水质中若含有铁离子或其他金属离子时，应先予以去除，以免影响LTS-BY系列之加白效果。

注意：

以上说明是在我们多年的经验基础上建立起来的，仅作参考和指导，使用前根据您的情况作好充分的小样测试，本公司不承担由此带来的质量及专利纠纷。